**4.1.480.4501** **Bekleidung/Unterdecke der Deckenbauart I, II, III, Flanschbekleidung**

|  |
| --- |
| Unterdecke für Betondecken F 90-A, Flanschbekleidung  nach DIN 4102, liefern und fachgerecht montieren  ohne horizontale Stoßhinterlegung aus  PROMATECT-H-Silikat-Brandschutzbauplatten, d ≥ 20 mm  zementgebunden,  wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12,  Rohdichte ca. 870 kg/m³,  Druckfestigkeit ca. 9,3 N/mm² nach DIN EN 826,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001.  Direktbefestigung der PROMATECT-H-Silikat-  Brandschutzbauplatten, d ≥ 20 mm mittels Hilti  Setzbolzen Typ X-U 27 MX,  seitlicher Überstand ≥ 25 mm.  Angebotene Promat-Konstruktion: 480.45,  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2101/521/18-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Bekleidungsdicke: .......... mm  Bekleidungsbreite: .......... mm  Art der Bekleidung: 1-seitig  Raumhöhe: .......... |

.............................. m² .............................. ..............................