**Pos. …** **Wandvorschott, feuerbeständig**

|  |
| --- |
| Abschottung von Kabeldurchführungen  feuerbeständig, nach DIN 4102, liefern und  fachgerecht montieren mit dem PROMASTOP-  Vorschott 90, bestehend aus Mineralwolleplatten  und dem wasser- und ölundurchlässigen  PROMASTOP-Brandschutz-Coating,  Typ E, einseitig baubar.  Angebotene Promat-Konstruktion: 600.43  Amtlicher Nachweis: ABG Nr. Z-19.53-2284 des DIBt  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen.  Einbau in: ................................. (\*1)  Abmessungen: .......... mm x .......... mm  Bauteildicke: .......... mm (\*2)  Hinweis:  \*1: Einbau in:  - Massivwand mindestens F 90  - leichte Trennwand mindestens F 90  - Promat-Schacht- und Trennwand  \*2: Mindestbauteildicke beachten |

.............................. Stück .............................. ..............................

**Pos. …** **Folgeposition**

|  |
| --- |
| Abschottung von Kabeldurchführungen  liefern und montieren wie vor, jedoch  Abmessungen: .......... mm x .......... mm |

.............................. Stück .............................. ..............................