**Pos. …** **Holzbalkendachbekleidung F 90-B**

|  |
| --- |
| Holzbalkendachbekleidung F 90-B,  nach DIN 4102,  liefern und fachgerecht montieren aus  2 x 8 mm PROMATECT-H-Silikat-Brandschutzbauplatten,  zementgebunden,  wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12,  Rohdichte ca. 870 kg/m³,  nichtbrennbar - A1,  qualitätsgesichert nach ISO 9001,  und einer Auflage aus Mineralwolle mit einer  Dampfsperre.  Angebotene Promat-Konstruktion: 428.50  Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-2100/322/15-MPA BS  Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsicht-  liche Nachweis der angebotenen Konstruktion  beizufügen. |

.............................. m² .............................. ..............................